KARTA TECHNICZA WYROBU

CHALK PAINT

LOVELY  HOME

Lakier nawierzchniowy

Do renowacji mebli

- zabezpiecza elementy pomalowane farbą kredową Lovely Home

- zabezpiecza przed wchłanianiem wody i innych mediów

- trwały, szybkoschnący

- matowo-satynowy

- niezwykle wydajny

- przyjazny dla środowiska: bezwonny i bezrozpuszczalnikowy

- ekologiczny i bezpieczny dla zdrowia

OPIS PRODUKTU

Lakier Lovely Home to wodorozcieńczalny, ekologiczny, bezzapachowy lakier nawierzchniowy przeznaczony do zabezpieczenia mebli i innych elementów pomalowanych farbą Lovely Home. Oparty na nowoczesnej technologii, dzięki której cechuje go doskonała przyczepność powłoki farby Lovely Home, szybkie wysychanie, a jednocześnie dpornością na ścieranie i  wodoodporność. Jest wyrobem bezwonnym i ekologicznym. Nadaje malowanym podłożom nowy, świeży wygląd dostosowany do aktualnych trendów.  Powierzchnie wymalowane lakierem Lovely Home nadaje meblom i malowanym elementom delikatnie matowo-satynowy wygląd.

PRZEZNACZENIE:

Lakier Lovely Home przeznaczony jest do artystycznej stylizacji mebli i innych elementów dekoracyjnych. Dzięki niemu zabezpieczysz meble lub elementy dekoracyjne pomalowane farbą Lovely Home w  dowolnym stylu Vintage, Shabby, Chic. Lakier Lovely Home zalecany jest na różnego rodzaju podłoża tj, drewno, płyty MDF, ściany, ceramika, wiklina, metal pomalowane farbą Lovely Home.

CHARAKTERYSTYKA:

| gęstość | 1,05g/dm3 |
| --- | --- |
| stopień połysku | mat |
| wydajność dla jednej warstwy* |  |
| nakładanie | pędzel, wałek, gąbka,natrysk |
| czas wysychania w temp. 23°C i wilgotności względnej 50%** | 25min |
| czas do nakładania kolejnej warstwy w temp. 23°C i wilgotności względnej 50%** | 2h |
| Czas nalożenia od wyschnięcia farby Lovely Home | 24h |

*Przy jednokrotnym malowaniu na gładkiej, równej odpowiednio przygotowanej powierzchni podłoża

**  Obniżenie temperatury lub i wzrost wilgotności może wydłużać czas wysychania.

SPOSÓB STOSOWANIA:

Sposób użycia:

Lakier przed użyciem należy bardzo dobrze wymieszać. Przed przystąpieniem do malowania należy odpowiednio przygotować podłoże. Najlepiej przed przystąpieniem do malowania, lakier nałożyć na małym skrawku materiału do malowania. Sprawdzić czy materiał nie przebarwia i podczas malowania lakier nie ścina się . Jeśli nie występuje żaden ze wspomnianych efektów można przystąpić do malowania.

Lakier może być nakładany zarówno wałkiem, pędzlem jak i natryskiem.

Zaleca się nakładanie 1-2 warstw.. Czas schnięcia lakieru wynosi  25 min, czas do malowania następnej warstwy.

Wymalowane podłoże farbą kredową Lovely Home można zabezpieczyć lakierem dopiero  po 24 h od nałożenia ostatecznej warstwy.

KOLORY: bezbarwny

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

Produkt nie sklasyfikowany jako niebezpieczny, niepalny.

Farbę należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Puste opakowania należy oddać do odzysku, pozostałości po malowaniu usunąć zgodnie z przepisami.

Informacja o bezpieczeństwie produktu dostępna na życzenie klienta.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od +5oC do +25oC. Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem. Chronić przed dziećmi.

TERMIN PRZYDATNOŚCI: 24 miesiące od daty produkcji w fabrycznie szczelnym opakowaniu, przy zachowaniu wymaganych warunków transportu i składowania. Data produkcji i nr partii na opakowaniu.

OPAKOWANIA : Pojemniki plastikowe : 0,75L

Kat. A/a. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010r. – 30g/l. Produkt zawiera poniżej 30g/LZO.

Zastosowanie produktu zgodnie z instrukcją nie powoduje zagrożenia dla środowiska. Informacja o bezpieczeństwie produktu dostępna na życzenie klienta. Puste opakowania należy oddać do odzysku lub unieszkodliwiania, pozostałości po malowaniu usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Powyższe informacje opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu i są podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą . Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji, opartym na wymaganiach norm ISO 9001 .
Producent nie jest w stanie monitorować warunków, w których produkt jest stosowany oraz wielu czynników mających wpływ na końcowy efekt wykorzystania i jego użycia. Nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem produktu w sposób niezgodny z zaleceniami lub w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści powyższych informacji bez uprzedniego informowania o tym fakcie.